Технические характеристики продукта

Продукт:

Белый полипропилен 60 мкм со специальным акриловим клеем для упаковки продуктов нефтехимии на бумажной подложке

Лицевой материал

Код: 912

Продукт: OPP TC White Gloss

Характеристики: белая глянцевая полипропиленовая пленка, ориентированная по осям, праймированная для печати

Масса ISO536: 45 г/м2

Толщина ISO534: 60 мкм

Непрозрачность в сухом состоянии ISO2471: 85%

Непрозрачность во влажном состоянии ISO2471: 85%

Колебания непрозрачности: 0%

Стойкость к погружению в воду со льдом: 4 часа

Подложка

Код: CB 62

Общее описание: суперкаландрированный белый пергамент

Плотность ISO536: 62 г/м2

Толщина ISO534: 55 мкм

Хранить при температуре 22 °С ± 2 °С и относительной влажности 50% ± 5%

Хранить в оригинальной упаковке

Предохранять от попадания солнечного света

Срок хранения 2 года.

Не допускать слишком тугой намотки ролика с напечатанными этикетками во избежание отклеивания этикеток

Частично использованные ролики должны быть надлежащим образом упакованы для

дальнейшего хранения

При заказе от 3 тыс. м2 допуск производимого количества материала составляет от 3 до 10%

Все поставляемые роли и ролики упакованы в стретч*пленку и помещены на адаптированную по размеру паллету.

Данные получены на основе нашего опыта производства и использования продукта.

Общие характеристики клеевого слоя получены в результате тестирования методом ISO и соответствуют международному стандарту FINAT.

Любая ссылка на использование продукта базируется на наших знаниях и не предполагает гарантий.

Покупатель должен определить, удовлетворяет ли его требованиям (условиям производства и эксплуатации) данный материал.