Сопроводительная записка

на бумажные этикетки для термотрансферной печати

Этикетки изготовлены из материала Fasson MS Fasthermal ECO–S2045–BG 40 brown.

Лицевая сторона

Белая бездревесная бумага для прямой термопечати, обработанная чёрным термочувствительным покрытием. Проявление статичного цвета: проявление черного изображения начинается при 80 С, максимальное проявление при 120 С.

Плотность 76 г/м2  ISO 536

Толщина 0,083 мм  ISO 534

Клеящий слой

Резиноосновный постоянный клей общего назначения S2045 рекомендован в соответствии со стандартами BS5609 part II, FDA 175.105, BgW XIV.

Клеящий слой общего назначения, характеризуется хорошим сцеплением и схватываемостью на большом числе субстратов, включая немного шероховатые и изогнутые поверхности.

Особенно хорошие качества при низких температурах этикетирования, включая этикетирование замороженных продуктов.
Для пищевой промышленности: в соответствии с BGA и FDA рекомендациями. Германия – для прямого этикетирования сухих и влажных, нежирных пищевых продуктов.

Стандартные применения включают этикетки пищевой и легкой промышленности, внутри складское применение и розничные сети со сроком службы этикетки до 6 месяцев.

Подложка

BG 40 коричневая, суперкаландрированная бумага с глазированной поверхностью

Плотность 62 г/м2 ISO 536

Толщина 0,057 мм ISO 534

Прозрачность 45% DIN 53147

Общая толщина

0,145 мм + 10%

Стандартные данные

Сила сцепления (90 градусов) 480 Nm

Скорость прилипания 800 Nm

Температура этикитирования – 5 градС

Диапазон применения – 40 С + 50 С

Срок хранения

1 год, хранить при температуре 22 град С при 50% влажности.